## Slide 1: Мониторинг работы установки Л-24-Т6
Производство №2
ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
25.02.2025

## Slide 2
Описание работы установки Л-24-Т6 ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
Установка Л-24-Т6 предназначена для каталитической очистки прямогонных керосиновых фракций от сернистых, азотистых и кислородных соединений на алюмо-кобальт-молибденовом катализаторе в среде водородсодержащего газа при высоких температурах и давлении.
Проект установки Л-24-Т6 разработан ООО «Ленгипронефтехимом».
Установка введена в эксплуатацию в 1982 году.
Проектная производительность установки Л-24-Т6 составляет 300 000 тонн/год.
В реактор Р-1 в 2018 году загружен отечественный катализатор АКМ, произведенный ЗАО «Промкатализ» по ТУ 2177-024-44912618-2009 изм №1.
В состав установки Л-24-Т6 входят следующие технологические блоки:
Реакторный блок (гидроочистка сырья и очистка водородсодержащего газа раствором моноэтаноламина);
Блок стабилизации гидрогенизата (удаление из нестабильного гидрогенизата легких компонентов, продуктов превращения процесса гидроочистки с целью получения стабильного базового реактивного топлива, соответствующего требованиям норм);
Блок очистки углеводородных газов (очистка раствором МЭА углеводородного газа, регенерация МЭА, используемого для очистки водородсодержащего и углеводородного газов от сероводорода);
Блок присадок (приготовление концентрата присадок и смешение его с базовым топливом РТ или ТС-1);
Блок сепарации факельного газа (сброс с ППК аппаратов в факельную емкость, отделение сконденсировавшихся углеводородов, сбор их и откачка с установки; в блок включена система охлаждения насосов керосином в зимнее время);
Блок сырьевых буллитов (прием прямогонных керосиновых фракций из производства №1, отделение воды и механических примесей)
Блок сырьевых резервуаров (отстой, дренирование воды);
Блок резервуаров стабильного топлива;
Блок высокоорганического теплоносителя (обогрев помещений и технологических трубопроводов).

## Slide 3
Chart: Температура на входе в Р-1, С
Chart: Загрузка установки, т/ч
Технологические простои
Перегрузка катализатора в Р-1
Chart: Давление на входе в Р-1, атм

## Slide 4
Chart: Перепад давления в Р-1, атм
Перепад по норме ТР не более 4 атм
Технологические простои
Перегрузка катализатора в Р-1
2020 год. Зафиксировано 12 технологических простоев установки в связи с отсутствием сырья, продолжительностью от 2 дней до 1 месяца.
2021 год. Резкий рост перепада давления в реакторе Р-1, обусловлен направлением сырья через резервуар без отстоя в режиме работы установки для производства компонента дизельного топлива.
2021, 2023, 2024 годы. В связи с ростом перепада осуществлялась перегрузка катализатора.
2024 год. В нижнюю часть реактора Р-1 загружено 1560 кг свежего катализатора АКМ.
2025. В феврале в связи резким увеличением перепада (переход циркуляционными компрессорами) принято решение о перегрузке катализатора (ориентировочный срок перегрузки 03.03-06.03; ориентировочный срок останова установки 01.03-08.03).
18 месяцев
12 месяцев
9 месяцев (06.24-02.25)
38 месяцев

## Slide 5
Динамика перепада по Р-1 в 24-25 году Л-24-Т6 ПАО «Орскнефтеоргсинтез»

## Slide 6
Динамика перепада по Р-1 в 2025 году Л-24-Т6 ПАО «Орскнефтеоргсинтез»
Макс.допустимый перепад

## Slide 7
П.3. Плана мероприятий. Перегрузка катализатора и отбор проб отложений с распределительной тарелки. ФОТООТЧЕТ
02.03.2025
Отложения:
Fe2O3 – 96,2 %
CoO – 6,8 %
As – 236 ppm
Pb – 201 ppm

## Slide 8
П.3. Плана мероприятий. Перегрузка катализатора и отбор проб отложений с распределительной тарелки. ПОСЛЕ ЧИСТКИ
05.03.2025

## Slide 9
Исследование образца, отобранного через импульсную трубку на входе в реактор Р-1
Отбор с импульсной трубки на входе в Р-1
19.02.2025
Отфильтрованный остаток
Наличие продуктов коррозии в сырьевом потоке:
Fe2O3 – 96,2 %
CoO – 6,8 %
As – 236 ppm
Pb – 201 ppm

## Slide 10: Текущая работа установки
В марте 2025 года провели перегрузку катализатора с отсевом пыли
В июле 2025 года в капитальный ремонт провели перегрузку верхнего слоя шаров и 150 мм катализатора, также были почищены распределительные корзины, тарелка и распределительное устройство с входным тубопроводом.
В настоящее время наблюдается стабильная работа установки с перепадом давления по реактору Р-1 0,3 кгс/см2(но пока первопричина не решена и в сырьевом потоке они присутствуют)
Режимные листы и качество сырьевых/продуктовых потоков представлены в отдельных файлах (за 3 последних месяца).